OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

DOKUMENTACJA

TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

MUNDUR ĆWICZEBNY W KOLORZE CZARNYM

DTT- 27/KGP/2005

Edycja

Grudzień 2013 r.

Spis treści

| Lp. | Wyszczególnienie | Strona |
| --- | --- | --- |
| DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNA |
| 1 | Rysunek modelowy | 4 |
| 2 | Opis ogólny wyrobu | 6 |
| 3 | Normy i przepisy związane | 8 |
| 4 | Wymagania techniczne | 9 |
| 4.1 | Wykaz surowców, materiałów zasadniczych i dodatków | 9 |
| 4.2 | Podstawowe parametry i wymiary | 10 |
| 4.3 | Wymagania konstrukcyjno-techniczne | 10 |
| 4.3.1 | Ogólne wymagania konstrukcyjne | 10 |
| 4.3.2 | Wymagania dotyczące jakościowania | 10 |
| 4.3.3 | Wymagania odnośnie wymiarów i masy | 11 |
| 4.3.4 | Wymagania dotyczące surowców, materiałów i dodatków | 12 |
| 4.3.5 | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania | 16 |
| 4.4 | Warunki wykonania | 16 |
| 4.5 | Rodzaje szwów i ściegów maszynowych | 17 |
| 4.6 | Dopuszczalne sztukowanie elementów | 18 |
| 4.7 | Tabela klasyfikacji wielkości | 19 |
| 5 | Zestawienie elementów składowych | 19 |
| 5.1 | Kompletowanie | 21 |
| 5.2 | Cechowanie | 21 |
| 5.3 | Pakowanie | 22 |
| 6 | Rysunki techniczne | 23 |
| 6.1 | Wykonanie wyrobu | 32 |
| 6.2 | Wymiarowanie wyrobu | 41 |
| 7 | Tabela wymiarów wyrobu gotowego | 42 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Strona |
| --- | --- | --- |
| 8 | Tabela wymiarów stałych i pomocniczych | 47 |
| 9 | Zestawienie średniego zużycia materiału i dodatków | 51 |
| 10 | Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji techniczno-technologicznej | 52 |
| WARUNKI I ZASADY ODBIORU WYROBÓW Z PRODUKCJI | 53 |
| DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNO-NAPRAWCZA | 57 |
| 1 | Opis użytkowania | 58 |
| 2 | Instrukcja użytkowania | 58 |
| 3 | Transport i przechowywanie | 58 |
| 4 | Konserwacja i naprawy | 58 |
| 5 | Gwarancja wykonawcy | 59 |
| 6 | Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian | 60 |

- Rysunek modelowy wyrobu

Mundur ćwiczebny-przód

Mundur ćwiczebny-tył

2. Opis ogólny wyrobu

Bluza

Bluza o zapięciu jednorzędowym wykonana z tkaniny drelichowej na podszewce bawełnianej.

Dopasowana zaszewkami w przodach, w pasie lekko zmarszczona gumą ściągaczową naszytą na tył  bluzy, zapinana na cztery duże guziki marynarkowe - kryte zapięcie.

Przód z wyłogami może być również zapięty pod szyję na guzik spodniowy przyszyty na prawym przodzie oraz dziurkę odzieżową wykonaną skośnie w końcu lewego wyłogu.

Kołnierz ze stójką odcinaną, przystosowany do zapięcia pod szyję.

Na przodach bluzy naszyte cztery kieszenie z kontrafałdami i mieszkami wykonanymi od strony szwu bocznego bluzy (dwie w górnej części przodów na wysokości piersi i dwie na bokach poniżej linii pasa).

Nad kieszeniami umieszczone są klapki, zapinane kryto na jeden guzik spodniowy i dziurkę bieliźnianą.

Kieszenie górne wraz z klapką od spodu wzmocnione podszewką bawełnianą, a dolne kieszenie podkładkami z tkaniny zasadniczej.

Rękawy dwuczęściowe z rozporkami umieszczonymi w dolnych odcinkach szwów łokciowych wszyte w mankiety, zapinane kryto na dziurki odzieżowe i guziki spodniowe.

Krawędzie rozporków są obrębione a górne ich końce zakończone rygielkami. W wierzchnich częściach rękawów założone trzy fałdki skierowane do szwu łokciowego.

Na wierzchnich częściach rękawów u góry naszyte kieszenie nakładane, wykonane jak kieszenie przodów. Na klapce kieszeni na lewym rękawie naszyty jest element odblaskowy z napisem POLICJA.

W dole na wierzchniej części lewego rękawa naszyta jest mała kieszeń z kontrafałdą zapinana na guzik spodniowy i dziurkę bieliźnianą wykonaną w klapce.

Kieszenie górne wzmocnione są podszewką bawełnianą.

Dolne i boczne krawędzie wzmocnień są obrębione, natomiast górna krawędź jest wszyta razem z kulą rękawa.

Pachy oblamowane lamówką.

Na obu częściach rękawów przy szwie łokciowym od strony wewnętrznej naszyte są nałokietniki.

Tył bluzy trzyczęściowy z dwoma fałdami sięgającymi poniżej podkroju pach.

Cały tył bluzy wykonany na podszewce bawełnianej. Na tyle naszyty jest element odblaskowy z napisem POLICJA.

W tył bluzy od strony wewnętrznej na wysokości napisu POLICJA w mieszki wszyta jest guma szerokości 1cm.

Na szwach barkowych umieszczone naramienniki wszyte razem z kulą rękawa, zapinane kryto na dziurki odzieżowe wykonane przy ostrym końcu spodniej części naramiennika i guziki spodniowe przyszyte na szwie barkowym.

W szwach bocznych, poniżej linii pasa wykonane otwory z wszytymi zamkami błyskawicznymi.

Otwory zamocowane są rygielkami maszynowymi.

Na szwie środkowym od pasa do dołu wierzch złączony jest z podszewką przeszyciem maszynowym.

Guma do marszczenia bluzy w pasie naszyta jest na całej szerokości tyłu oraz na przodach przy szwie bocznym.

Na całej długości gumy są trzy stębnówki, dwie przy krawędziach i jedna pośrodku.

Wewnętrzne brzegi obłożeń są obrzucone i przestębnowane na wskroś.

Pośrodku szyjki tyłu w szew kołnierza wszyty jest wieszak.

Na wykładanej części środka podkołnierza (kołnierza spodniego) w odległości 1 cm (±0,5 cm) od stójki naszyta jest biała taśma bawełniana przeznaczona na nazwisko użytkownika.

Szwy barkowe zeszyte na maszynie stębnowej jednoigłowej i przestębnowane 0,2–0.4 cm od linii zeszycia, szyjąc po tyle.

W spodniej części każdego z rękawów umieszczone są okrągłe otwory o średnicy 0,5–0,7 cm o wyszywanych krawędziach - tzw. wywietrzniki, rozmieszczone zgodnie z rys. 2.

Krawędzie przodów, kołnierza, klapek kieszeniowych, mankietów i otworów zamykanych na zamki błyskawiczne są stębnowane w odległości 0,7cm (± 0,1 cm) od krawędzi.

Dół bluzy podwinięty 1+2 i przestębnowany przy górnej krawędzi podwinięcia.

W tyle podszewka jest wpuszczona w obręb.

Spodnie

Spodnie długie w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów w czasie użytkowania. Nogawki przednie u góry od strony boków są skośnie odcięte, a w cięciu tym wykonane są kieszenie wpuszczane do wewnątrz.

Krawędź otworów stębnowana na maszynie dwuigłowej.

Końce otworów zamocowane rygielkami.

W przodzie nogawek pod paskiem założone fałdki skierowane ku przodowi, w tyle nogawek zaszyte zaszewki.

Góra spodni wszyta jest w pasek zapinany na dwie dziurki bieliźniane i dwa guziki spodniowe.

Prawy koniec paska zakończony jest równo z listewką rozporka, natomiast lewy koniec wydłużony poza krawędź rozporka.

Na pasku rozmieszczonych jest siedem podtrzymywaczy, w tym dwa szerokie, naszyte w miejscu tylnych zaszewek i pięć wąskich naszytych: jeden na środku tyłu, dwa po boku na części przedniej, dwa na przodach przy założonych fałdkach. Na pasku od strony wewnętrznej z tyłu, symetrycznie po obu stronach szwu siedzeniowego oraz z przodu, przyszyte są guziki spodniowe umożliwiające przypięcie szelek.

Do pasa spodni dopinane są szelki wykonane z tkaniny zasadniczej i gumy szelkowej.

Na dwóch przednich końcach szelek znajdują się trzy dziurki bieliźniane wykonane po środku.

Na tylnej części szelek wykonane są dwa rzędy dziurek bieliźnianych.

Na pasku naszyte dwa ściągacze, zapinane na ramki metalowe.

Dłuższe części ściągaczy są przymocowane do paska pod szerokimi podtrzymywaczami umieszczonymi przy zaszewkach w tyle, krótsze pod wąskimi podtrzymywaczami za szwem bocznym w przedniej części paska.

Ramki metalowe są przymocowane do części krótszych ściągaczy.

Na prawym boku po wewnętrznej stronie paska w stronę zaszewki tylnej na wskroś naszyta biała taśma bawełniana przeznaczona na nazwisko użytkownika. Rozporek wykończony listewkami, zapinany na przyszyte do listewki prawej trzy guziki spodniowe za pomocą dziurek bieliźnianych wykonanych w listewce lewej. Na bokach nogawek poniżej otworów kieszeniowych naszyte są cztery kieszenie nakładane z kontrafałdą po środku i mieszkiem przy krawędzi.

Kieszenie na przednich nogawkach mają mieszki przy dwóch krawędziach, kieszenie na tylnych nogawkach mają mieszki przy jednej krawędzi od szwu krokowego.

Klapki kieszeni nakładanych naszyte nad kieszenią i zapinane kryto na dziurki bieliźniane wykonane w zapince i guziki spodniowe przyszyte do nakładek kieszeniowych.

Przednie części nogawek na odcinku uda i kolan wzmocnione tkaniną zasadniczą umieszczoną wewnątrz nogawek.

Wzmocnienia są wpuszczone w szwy krokowe i boczne.

W dolnych odcinkach szwu bocznego nogawek spodni wykonane są rozporki, w których naszyta jest taśma samosczepna długości 12cm (± 0,5 cm) i szer. 3cm (± 0,2 cm).

Krawędzie rozporków odszyte listewkami i przestębnowane. Dół nogawek obrzucony podwinięty i przestębnowany 3,5 cm (± 0.2 cm) od krawędzi, w obręb wprowadzona guma podwiązkowa lekko ściągająca nogawki.

Spodnie w kroku od strony wewnętrznej są wzmocnione podszewką bawełnianą.

W tylnych nogawkach spodni przy szwie siedzeniowym i krokowym wykonane są okrągłe otwory o średnicy 0,5–0,7 cm o wyszywanych krawędziach, tzw. wywietrzniki, rozmieszczone zgodnie z rys. 16.

3. Normy i przepisy związane:

- PN-83/P-84501	- Wyroby konfekcyjne. Szwy, klasyfikacja i oznaczenia.

- PN-83/P-84502	- Wyroby konfekcyjne. Ściegi, klasyfikacja i oznaczenia.

- PN–EN ISO 3758:2006 Tekstylia – System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli

4)  PN-83/P-84506	- Wyroby konfekcyjne-badania odbiorcze.

5)  PN-85/P84507		- Wyroby konfekcyjne. Stopnie jakości.

6)  PN-P-84525:1998	- Odzież robocza – Ubrania robocze

7) Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.);

8) PN–EN ISO 20471:2013 – Odzież o intensywnej widzialności  – Metody badania i wymagania.

UWAGA: w przypadku zastąpienia lub wycofania norm wymienionych w dokumentacji techniczno-technologicznej dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących lub równoważnych.

4. Wymagania techniczne

4.1 Wykaz surowców, materiałów zasadniczych i dodatków

Zestawienie podstawowych materiałów zasadniczych i dodatków przedstawiono w tabeli 1

Tabela 1

| LP. | Nazwa materiałów i dodatków | Wymagania wg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tkanina zasadnicza: poliester 50%, bawełna 50%, kolor czarny | Wg tabeli 2 |
| 2 | Podszewka bawełniana kolor czarny | Wg tabeli 3 |
| 3 | Płótno z klejem | - |
| 4 | Nici odzieżowe rdzeniowe poliester/poliester kolor czarny | EN 12590:1999 |
| 5 | Nici odzieżowe z włókien poliestrowych ciętych kolor czarny | EN 12590:1999 |
| 6 | Nici odzieżowe z włókien poliestrowych ciętych kolor żółty | EN 12590:1999 |
| 7 | Guziki w kolorze czarnym: | Marynarkowe duże | Planszy zatwierdzonych wzorów guzików |
| 8 |  | Spodniowe |  |
| 9 | Guma ściągaczowa 60mm ± 2 mm kolor czarny | - |
| 10 | Guma szelkowa 35mm ± 2 mm kolor czarny | - |
| 11 | Guma podwiązkowa 24-25mm kolor czarny | - |
| 12 | Guma szer. 10mm ± 1 mm kolor czarny |  |
| 13 | Klamerki oksydowane | - |
| 14 | Zamek błyskawiczny jednosuwakowy, kostkowy, średnioziarnisty metalowy, kolor taśmy nośnej czarny, kolor czastek łańcucha spinającego oraz suwaka czarny (oksydowany) | BN-86/8512-03 |
| 15 | Taśma samosczepna szer.3cm ± 2 mm kolor czarny | Pętelka | PN-EN 122240+AC |
|  |  | Haczyk |  |
| 16 | Taśma do lamowania bawełniana szer.25mm ± 1 mm w kolorze czarny | PN-EN ISO 13934:2002 |
| 17 | Taśma konfekcyjna bawełniana szer.13mm ± 1 mm w kolorze czarnym |  |
| 18 | Taśma wieszakowa poliestrowa szer.6mm ± 1 mm w kolorze czarnym |  |
| 19 | Taśma bawełniana szer. 30mm ± 2 mm w kolorze białym |  |
| 20 | Mały element odblaskowy z napisem POLICJA (na żółtym odblaskowym tle nadrukowane czarne litery) | PN–EN ISO 20471:2013 |
| 21 | Duży element odblaskowy z napisem POLICJA (na żółtym odblaskowym tle nadrukowane czarne litery) | PN–EN ISO 20471:2013 |
| 22 | Pudło kartonowe | - |
| 23 | Wszywka firmowa | - |
| 24 | Etykieta zbiorcza | - |

Uwaga: Przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca powinien zgromadzić i dokonać przeglądu poświadczeń jakościowych producentów dla każdej nowej dostawy materiałów i dodatków potwierdzające wymagania zawarte w tabeli 1, liczby porządkowe: 1 – 21.

4.2. Podstawowe parametry i wymiary

Do wykonania wzoru wymagane są szablony kroju, układy, tabele wymiarowe na poszczególne elementy składowe ubioru, opis wykonania oraz wzór.

Krojenie wykonać wg układów kroju, kierunku nitki osnowy i znaków na szablonach.

Elementy składowe wierzchu ubrania winny być o jednakowym odcieniu koloru i splocie (satyna).

4.3. Wymagania konstrukcyjno-techniczne

4.3.1. Ogólne wymagania konstrukcyjne.

Mundur ćwiczebny powinien charakteryzować się:

1.	Krój ubrania powinien ułatwić prawidłowe dopasowanie do sylwetki i zapewnić, że w

czasie użytkowania nie będzie się ono przesuwać, biorąc pod uwagę otaczające warunki, zakres ruchów i pozycji, które użytkownik może przyjmować w czasie pracy i ćwiczeń. W tym celu powinny być zabezpieczone odpowiednie środki, takie jak: odpowiednie rozmiary, ubranie powinno być dopasowane do morfologicznej budowy użytkownika.

2.	Dobrą układalnością,

3.	Odpornością na deformację, wypychanie.

4.	Stabilnością kształtów po praniu.

5.	Estetycznym wykonaniem – szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez marszczeń i wyciągnięć), z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie. Przeszycia na początku i na końcu zabezpieczone przed pruciem.

4.3.2. Wymagania dotyczące jakościowania.

Ocenę jakości należy przeprowadzić wg normy PN–P–84507:1985. Dopuszcza się wyłącznie mundury wykonane w I stopniu jakości.

Stopnie jakości – wymagania ogólne:

Wyroby powinny spełniać następujące wymagania:

1.	Wykonanie wyrobu zgodnie z obowiązującymi zasadami obróbki technologicznej

stosowanej dla wyrobów określonych grup asortymentowych, podanymi w dokumentacji   techniczno-technologicznej.

2.	Zastosowanie podstawowych materiałów odzieżowych i dodatków o sprawdzonych wskaźnikach użytkowych, zgodnych z obowiązującymi normami przedmiotowymi lub warunkami technicznymi.

Zasady ustalania błędów

Przy ustalaniu liczby błędów należy przestrzegać następujących zasad:

-	ocenę organoleptyczną należy przeprowadzać wzrokowo, przy odbitym świetle

(nie pod światło), na wierzchniej stronie wyrobu swobodnie, płasko rozłożonego na stole o jasnej i gładkiej powierzchni lub zawieszonego na manekinie lub wieszaku.

-	za błędy mało widoczne uznaje się błędy niewidoczne z odległości 1m,

-	za błędy widoczne uznaje się błędy dostrzegalne z odległości 1m,

-	za błędy wyraźnie widoczne uznaje się błędy dostrzegalne z odległości powyżej 1m,

-	przy ustalaniu liczby błędów nie uwzględnia się błędów występujących w miejscach niewidocznych Np. spodnią cześć wyłogów, część elementów przykrytą łatą kieszeniową,

Rodzaje błędów:

Niedopuszczalne błędy konfekcyjne:

- Skrzywienie krawędzi:

- przodu, wyłogów kołnierza, dołu wyrobu

2.   Skrzywienie stębnówek,

3.	Różne długości jednakowych elementów wyrobu:

- przodu, nogawek, rękawów  i pozostałych elementów

4.	Różne szerokości elementów:

- kołnierza, wyłogów, mankietów, patek

5.	Niejednakowa długość rożków oraz skrzywienie krawędzi kołnierza.

6.	Odchylenie od symetrycznego rozmieszczenia cięć zaszewek, fałd, kieszeni.

7.	Nieprawidłowo wykonane lub źle rozmieszczone dziurki.

8.	Nieprawidłowo wszyte rękawy.

9.	Widoczna substancja klejowa na zewnątrz wyrobu.

10.	Nieprawidłowe ściegi – nieprawidłowe wiązanie ściegu widoczne na zewnątrz wyrobu.

Niedopuszczalne błędy tkanin

- Nieprzeplecenia osnowowe i wątkowe.

- Nieprawidłowy przeplot ( pojedynczych nitek)

- Blizny ( brakujące nitki): jednonitkowe osnowowe i wątkowe.

- Zabrudzenia wielonitkowe.

- Zabrudzenia jednonitkowe.

Błędy dopuszczalne:

Za błędy dopuszczalne uważa się:

- Błędy tkanin występujące w miejscach niewidocznych Np:

- spodnia część kołnierza, mankietów, patek, paska,

- podwinięcia kieszeni

- część elementu przykrytą łatą kieszeniową, wewnętrzne części nogawek.

4.3.3. Wymagania odnośnie wymiarów i masy

Rozmiary muszą umożliwiać dopasowanie mundurów do użytkowników. Podstawowe wymiary bluzy i spodni oraz ich dopuszczalna tolerancja podana jest w tabeli 11,12,13,14

Masa  munduru w rozmiarze 104/179/90 wynosi 2.06kg.±5%

4.3.4. Wymagania dotyczące surowców, materiałów oraz dodatków

Wymagania użytkowe dla tkaniny zasadniczej

Tabela 2

|  | Wskaźniki techniczno-użytkowe tkaniny przeznaczonej na mundury ćwiczebne Policji. W procesie wykończenia tkanina poddawana jest m.in. merceryzacji i opalaniu po czym barwiona jest barwnikami zawiesinowo-kadziowymi na kolor czarny o współrzędnych barwy: L = 16,60; a =0,37; b = -0,78: (E ≤ 1,5 [splot tkaniny ¼ (3)] - Satyna |
| --- | --- |
| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wymagania | Metoda badań |
| 1 | Skład surowcowy tkaniny | [%] | Poliester - 50 Bawełna - 50 |  |
| 2 | Skład surowcowy przędzy | [%] |  |  |
|  | -osnowa | [%] | Poliester - 50 Bawełna - 50 | PN-P-01703:1996 |
|  | - wątek | [%] | Poliester - 50 Bawełna - 50 |  |
| 3 | Masa liniowa przędzy |  |  |  |
|  | - osnowa |  | tex 40 | PN-ISO-1139:1998 |
|  | - wątek |  | tex 50 |  |
| 4 | Liczba nitek na 1 dm |  |  |  |
|  | - osnowa | 1/dm | 380±10 |  |
|  | - wątek |  | 230±6 |  |
| 5 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 280±14 |  |
| 6 | Max. Siła zrywająca pasek tkaniny kierunek wzdłużny | [N] | Nie mniej niż 900 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 7 | Max. Siła zrywająca pasek tkaniny –kierunek poprzeczny | [N] | Nie mniej niż 600 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 8 | Wydłużenie względne przy Max. Sile- kierunek wzdłużny | [%] | Nie więcej niż 24 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 9 | Wydłużenie względne przy Max. Sile- kierunek poprzeczny | [%] | Nie więcej niż 24 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 10 | Siła rozdzierania- kierunek wzdłużny | [N] | Nie mniej niż 35 | PN-EN ISO 13937-3:2002 |
| 11 | Siła rozdzierania- kierunek poprzeczny | [N] | Nie mniej niż 35 | PN-EN ISO 13937-3:2002 |
| 12 | Zmiana wymiarów po praniu - osnowa - wątek | [%] | Nie więcej niż 2 | PN-EN-ISO 5077:2011 |
| 13 | Odporność pilling | [stop] | Nie mniej niż 4 | PN-EN ISO 12945-1:2002 |
| 14 | Odporność wybarwień na pranie- zmiana barwy | [stop] | Nie mniej niż 5 | PN ISO 105-C06:2010 |
| 15 | Odporność wybarwień na pranie- zabrudzenie bieli bawełny | [stop] | Nie mniej niż 4 -5 | PN ISO 105-C06:2010 |
| 16 | Odporność wybarwień na pot alkaliczny- zmiana barwy, | [stop] | Nie mniej niż 5 | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| 17 | Odporność wybarwień na pot alkaliczny- zabrudzenie bieli bawełny | [stop] | Nie mniej niż 4 -5 | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| 18 | Odporność wybarwień na pot kwaśny- zmiana barwy | [stop] | Nie mniej niż 5 | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| 19 | Odporność wybarwień na pot kwaśny- zabrudzenie bieli bawełny | [stop] | Nie mniej niż 4 -5 | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| 20 | Odporność wybarwień na tarcie suche- zabrudzenie bieli bawełny | [stop] | Nie mniej niż 4 | PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| 21 | Odporność wybarwień na światło- zmiana barwy | [stop] | Nie mniej niż 5-6 | PN-ISO105 B02:2006 |
| 22 | Odporność wybarwień na prasowanie na wilgotno | [stop] | Nie mniej niż 5 | PN-EN ISO 105 X11:2000 |
| 23 | Odporność wybarwień na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy | [stop] | Nie mniej niż 4-5 | PN-EN ISO 105-X05:1999 |

Warunki techniczne stanowią podstawę do kontroli i odbioru jakościowego tkaniny.

Wymagania użytkowe dla tkaniny podszewkowej

Tabela 3

|  | Wskaźniki techniczno-użytkowe tkaniny przeznaczonej na podszewkę do umundurowania ćwiczebnego Policji. Tkanina barwiona na kolor czarny o współrzędnych barwy: L =16,75; a = -0,15; b = -0,85: ΔE ≤ 1,5 [Splot tkaniny 4/1 (3)]-Satyna |
| --- | --- |
| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wymagania | Metoda badań |
| 1 | Skład surowcowy tkaniny | [%] | Bawełna - 100 |  |
| 2 | Skład surowcowy przędzy | [%] |  |  |
|  | -osnowa | [%] | Bawełna - 100 | PN-P-01703:1996 |
|  | - wątek | [%] | Bawełna -100 |  |
| 3 | Masa liniowa przędzy |  |  |  |
|  | - osnowa |  | tex 30 | PN-ISO-1139:1998 |
|  | - wątek |  | tex 50 |  |
| 4 | Liczba nitek na 1 dm |  |  |  |
|  | - osnowa | 1/dm | 402±8 |  |
|  | - wątek |  | 190±6 |  |
| 5 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 215±11 |  |
| 6 | Max. Siła zrywająca pasek tkaniny kierunek wzdłużny | [N] | Nie mniej niż 600 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 7 | Max. Siła zrywająca pasek tkaniny –kierunek poprzeczny | [N] | Nie mniej niż 450 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 8 | Wydłużenie względne przy Max. Sile- kierunek wzdłużny | [%] | Nie więcej niż 20 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 9 | Wydłużenie względne przy Max. Sile- kierunek poprzeczny | [%] | Nie więcej niż 20 | PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 10 | Zmiana wymiarów po praniu - osnowa - wątek | [%] | Nie więcej niż 2 | PN-EN ISO 5077:2011 |
| 11 | Odporność wybarwień na pranie- zmiana barwy | [stop] | Nie mniej niż 4-5 | PN ISO 105-C06:2010 |
| 12 | Odporność wybarwień na pranie- zabrudzenie bieli bawełny | [stop] | Nie mniej niż 4 -5 | PN ISO 105-C06:2010 |
| 13 | Odporność wybarwień na pot alkaliczny- zmiana barwy, | [stop] | Nie mniej niż 4-5 | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| 14 | Odporność wybarwień na pot alkaliczny- zabrudzenie bieli bawełny | [stop] | Nie mniej niż 4 -5 | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| 15 | Odporność wybarwień na pot kwaśny- zmiana barwy | [stop] | Nie mniej niż 4-5 | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| 16 | Odporność wybarwień na pot kwaśny- zabrudzenie bieli bawełny | [stop] | Nie mniej niż 4 -5 | PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| 17 | Odporność wybarwień na tarcie suche- zabrudzenie bieli bawełny | [stop] | Nie mniej niż 4 | PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| 18 | Odporność wybarwień na prasowanie na wilgotno | [stop] | Nie mniej niż 4-5 | PN-EN ISO 105 X11:2000 |

Wymagania techniczno- użytkowe: Zamek błyskawiczny

Tabela 4

| l.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość zamka błyskawicznego | Cm | 18 (± 0,5 cm) |
| 2 | Suwliwość zamka nie więcej niż | N | 140±2 |
| 3 | Trwałość zamka błyskawicznego nie mniej niż | cykle cykle N | 1400 200 F1=16;F2=14 |

Wymagania dla elementów odblaskowych z napisem POLICJA

Elementy odblaskowe powinny być wykonane z folii pryzmatycznej koloru żółto-zielonego

fluorescencyjnego spełniającej wymagania zawarte w tabeli 5.

Właściwości odblaskowe oraz trwałość napisów POLICJA

Dla każdej nowej dostawy materiałów użytych do produkcji elementów odblaskowych należy przeprowadzić pomiar współczynnika odblasku oraz ocenić trwałość napisów POLICJA:

- po 30 cyklach pralniczych w temperaturze 40°C,

- po 5000 cykli ścierania.

Elementy odblaskowe powinny posiadać współczynnik odblasku zgodny z normą

PN-EN ISO 20471:2013.

Nadruk napisu POLICJA powinien zachować ciągłość (litery powinny posiadać niezmieniony  kształt bez pęcherzy i ubytków nadruku) – ocena organoleptyczna.

Uwaga : Badania należy przeprowadzić w akredytowanym laboratorium badawczym

Parametry folii pryzmatycznej na emblematy z napisem POLICJA

(duży i mały)

Tabela 5

| Wyszczególnienie | Wskaźnik | Metoda badań |
| --- | --- | --- |
| Minimalna gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku | Gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku w Cd/(lx*m²) | PN-EN ISO 20471:2013 |
| Odporność na ścieranie | 5000 cykli-ciśnienie 9kPa | PN-EN ISO 20471:2013 |
| Odporność na wahania temperatur | 12h temp (50±2)°C 12h temp (-30±2)°C | PN-EN ISO 20471:2013 |
| Pranie w warunkach domowych | Minimum 75 cykli w temperaturze 60°C | PN-EN ISO 20471:2013 |
| Zachowanie właściwości odblaskowych podczas deszczu |  | PN-EN ISO 20471:2013 |

4.3.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobu

Wyrób powinien być wykonany z materiałów spełniających wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami. W szczególności nie mogą one zawierać substancji zabronionych do stosowania w wyrobach włókienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w Załączniku XVII do przedmiotowego Rozporządzenia.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii przedstawiono w poniższej tabeli.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn pH | – | 3,5–9,5 | PN-EN ISO 3071:2007 |
| 2. | Zawartość amin aromatycznych nie więcej niż | mg/kg | 30 | PN-EN ISO 14362-1:2012 PN-EN 14362-3:2012 |
| 3. | Zawartość formaldehydu nie więcej niż | mg/kg | 150 | PN-EN ISO 14184-1:2011 |

Wyżej wymienione wymagania określone parametrami ujętymi w powyższej tabeli dla:

a) tkaniny zasadniczej,

b) tkaniny podszewkowej,

należy potwierdzić raportami z badań lub certyfikatami potwierdzającymi bezpieczeństwo i ekologię wyrobów włókienniczych.

4.3.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Ubranie powinno zapewnić użytkownikowi najwyższy stopień komfortu z równoczesnym zapewnianiem odpowiedniej ochrony.

- Części ubrania, które dotykają ciała użytkownika, powinny być pozbawione szorstkości, ostrych brzegów i elementów wystających, które mogłyby powodować nadmierne podrażnienia lub skaleczenia.

4.4.Warunki wykonania

Ściegi maszynowe:

- gęstość ściegów stębnowych 3,5-4,5 na 1cm długości

- gęstość ściegów przy maszynowym obrębianiu dziurek 16-18 na 1cm,

Rodzaje szwów:

- szwy zwykłe,

- szwy obrzucające,

- szwy obrębiające.

Odległość linii stębnowych:

W bluzie

- od krawędzi przodu, kołnierza, klapek kieszeni nakładanych, mankietów, rozporków rękawów - 0,7cm (± 0,1 cm)

- od dolnej krawędzi bluzy - 1,8cm (± 0,2 cm)

- od krawędzi stójki kołnierza, przy wszyciu kołnierza do podkroju szyi, zaszewek, jeden bok kieszeni nakładanych, mieszki oraz części bocznych tyłu - 0,2–0,4 cm

- od górnej krawędzi nakładek kieszeni - 1,8cm (± 0,2 cm)

Kieszenie nakładane (dwa boki) naszyć maszyną dwuigłową o ściegu stebnowym o rozstawie igieł 4,8 mm lub 6,4 mm.

W spodniach

- od górnej krawędzi paska, od krawędzi podtrzymywaczy, ściągaczy, listewek rozporka, zaszewek górnych, od krawędzi szelek, boczne krawędzie kieszeni nakładanych, przyszycie taśmy samosczepnej, rozporki nogawek spodni oraz mieszki kieszeni nakładanych - 0,2–0,4 cm

- od krawędzi klapek kieszeni nakładanych - 0,7cm (± 0,1 cm)

- od górnych krawędzi kieszeni nakładanych - 1,8cm (± 0,2 cm)

Otwory kieszeni bocznych, dolne krawędzie kieszeni nakładanych przestębnować maszyną dwuigłową o ściegu stębnowym o rozstawie igieł 4,8 mm lub 6,4 mm.

Ilość rygielków w bluzie - 18 szt.

Ilość rygielków w spodniach - 33 szt.

4.5. Rodzaje szwów i ściegów maszynowych

Podstawowe rodzaje szwów wg PN - 83/P - 84501 Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia, oraz ściegów wg PN - 83/P - 84502 Ściegi.

Klasyfikacja i oznaczenia, przedstawiono w tabeli 6

# Tabela 6

| Lp. | Oznaczenie szwu i ściegu |
| --- | --- |
| 1 | 1.01.01/301 |
| 2 | 1.01.01/503 |
| 3 | 1.01.03/301.301 |
| 4 | 1.01.03/401.503 |
| 5 | 1.02.01/301 |
| 6 | 1.02.02/301 |
| 7 | 1.04.01/301 |
| 8 | 1.06.01/301 |
| 9 | 1.06.02/301.301 |
| 10 | 1.06.03/301.301 |
| 11 | 1.06.04/301.301 |
| 12 | 1.06.05/301 |
| 13 | 2.02.08/323 |
| 14 | 2.02.09/301.301 |
| 15 | 2.02.10/301.301 |
| 16 | 2.04.03/401.401 |
| 17 | 2.04.04/401.401 |
| 18 | 2.05.01/323 |
| 19 | 2.05.02/301.301 |
| 20 | 2.42.02/301.301 |
| 21 | 2.42.03/301.301 |
| 22 | 2.42.04/301.301 |
| 23 | 2.42.05/301.301 |
| 24 | 2.42.07/301.301 |
| 25 | 2.42.09/301.301 |
| 26 | 5.02.01/301 |
| 27 | 5.04.03/301.301 |
| 28 | 5.04.03/301 |
| 29 | 5.04.10/301 |
| 30 | 5.04.06/301.301 |
| 31 | 5.05.01/301 |
| 32 | 5.05.01/323 |
| 33 | 5.05.03/301.301 |
| 34 | 5.06.01/301.301 |
| 35 | 5.30.02/301 |
| 36 | 6.01.01/503 |
| 37 | 6.02.03/301 |
| 38 | 6.03.04/301 |
| 39 | 6.03.07/301.301 |
| 40 | 6.03.08/301 |
| 41 | 7.04.01/323.323 |
| 42 | 7.09.01/301 |
| 43 | 7.12.02/301 |
| 44 | 7.14.01/301 |
| 45 | 7.20.01/301 |
| 46 | 7.56.02/301.301 |
| 47 | 8.02.01/406 |
| 48 | 8.02.01/301.301 |
| 49 | 8.19.01/301.301 |

4.6. Dopuszczalne sztukowanie elementów

W wyrobie nie przewiduje się sztukowania elementów

4.7. Tabela klasyfikacji wielkości

W zależności od wzrostu i obwodu klatki piersiowej wyróżnia się wielkości

podane w tabeli 7

Tabela 7

| Wzrost | Obwód klatki piersiowej |
| --- | --- |
|  | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|  | Obwód pasa |
|  | 78 | 82 | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| 163 | X | X | X | X | X |  |  |
| 171 | X | X | X | X | X | X | X |
| 179 | X | X | X | X | X | X | X |
| 187 | X | X | X | X | X | X | X |
| 194 |  | X | X | X | X | X | X |

Dopuszcza się rozmiary wykraczające poza wielkości podane w tab. 7 oraz rozmiary nietypowe.

5. Zestawienie elementów składowych:

Zestawienie elementów składowych przedstawiono w tabeli 8

Tabela 8

| Rodzaj tkaniny | Lp. | Wyszczególnienie | Ilość części |
| --- | --- | --- | --- |
| Bluza |
| Tkanina zasadnicza | 1 | Tył | 3 |
|  | 2 | Przód | 2 |
|  | 3 | Obłożenie przodu | 2 |
|  | 4 | Kołnierz- część wierzchnia | 1 |
|  | 5 | Kołnierz - część spodnia | 1 |
|  | 6 | Stójka kołnierza wierzchniego | 1 |
|  | 7 | Stójka kołnierza spodniego | 1 |
|  | 8 | Rękaw- część wierzchnia | 2 |
|  | 9 | Rękaw- część spodnia | 2 |
|  | 10 | Mankiet rękawa | 2 |
|  | 11 | Wzmocnienie i podkład pod dziurkę w mankiecie | 4 |
|  | 12 | Nakładka kieszeni górnej | 2 |
|  | 13 | Klapka kieszeni górnej | 4 lub 2 |
|  | 14 | Wzmocnienie i podkład pod dziurkę w klapce kieszeni górnej | 4 |
|  | 15 | Nakładka kieszeni bocznej | 2 |
|  | 16 | Klapka kieszeni bocznej | 4 lub 2 |
|  | 17 | Wzmocnienie i podkład pod dziurkę w klapce kieszeni bocznej | 4 |
|  | 18 | Wzmocnienie kieszeni bocznej | 2 |
|  | 19 | Nakładka kieszeni rękawa | 3 |
|  | 20 | Klapka kieszeni rękawa | 6 lub 3 |
|  | 21 | Wzmocnienie i podkład pod dziurkę w klapce kieszeni rękawa | 6 |
|  | 22 | Nałokietniki rękawa | 4 |
|  | 23 | Naramienniki | 4 |
|  | 24 | Wzmocnienia pod dziurki w naramienniku | 4 lub 2 |
|  |  | Razem | 70 lub 61 |
| Podszewka bawełniana | 25 | Tył | 3 |
|  | 26 | Wzmocnienie kieszeni górnych | 2 |
|  | 27 | Wzmocnienie kieszeni rękawa | 2 |
|  | 28 | Wzmocnienie obłożenia lewego | 1 |
|  | 29 | Podkład pod dziurki w obłożeniu lewym | 1 |
|  | 30 | Wzmocnienie górnej części obłożenia prawego | 1 |
|  | 31 | Wzmocnienie końców zamka błyskawicznego | 4 |
|  |  | Razem | 14 |
| Rodzaj tkaniny | Lp. | Wyszczególnienie | Ilość części |
| Płótno z klejem | 32 | Wkład kołnierza wierzchniego | 1 |
|  | 33 | Wkład stójki wierzchniej | 1 |
|  |  | Razem | 2 |
| Płótno z klejem | 34 | Wkład kołnierza spodniego | 1 |
|  | 35 | Wkład stójki spodniej | 1 |
|  |  | Razem | 2 |
| Spodnie |
| Tkanina zasadnicza | 1 | Nogawka przednia | 2 |
|  | 2 | Nogawka tylna | 2 |
|  | 3 | Klin nogawki przedniej | 2 lub 0 |
|  | 4 | Pasek | 2 lub 1 |
|  | 5 | Podtrzymywacze paska- wąskie | 5 |
|  | 6 | Podtrzymywacze paska- szerokie | 2 |
|  | 7 | Ściągacz- część dłuższa | 2 |
|  | 8 | Ściągacz- część krótsza | 2 |
|  | 9 | Listewka lewa | 1 |
|  | 10 | Listewka prawa | 1 |
|  | 11 | Klapki kieszeni dolnej przedniej i tylnej-wierzch | 4 |
|  | 12 | Nakładka kieszeni przedniej i tylnej | 4 |
|  | 13 | Odszycie rozporków dolnych nogawek tylnych | 2 lub 0 |
|  | 14 | Wzmocnienie nogawek przednich | 2 |
|  | 15 | Szelki- część tylna | 1 |
|  | 16 | Szelki- część barkowa | 2 |
|  | 17 | Szelki- część przednia | 2 |
|  |  | Razem | 38 lub 33 |
| Podszewka bawełniana | 18 | Worek kieszeni bocznej | 2 |
|  | 19 | Listewka lewa | 1 |
|  | 20 | Listewka prawa | 1 |
|  | 21 | Obsadzenie lewej części rozporka | 1 |
|  | 22 | Wzmocnienie pod kieszenie nakładane przednie |  |
|  |  | i tylne | 2 |
|  | 23 | Wzmocnienie krocza | 2 |
|  | 24 | Klapki kieszeni dolnej przedniej i tylnej-spodnia część | 4 |
|  | 25 | Zapinka klapki kieszeni nakładanej przedniej i tylnej | 4 |
|  |  | Razem | 17 |

5.1. Kompletowanie

Całość wyrobu należy skompletować zgodnie z wielkością, symbolem klasyfikacyjnym.

Komplet wyrobu stanowi:

-bluza ćwiczebna czarna

-spodnie ćwiczebne czarne

5.2. Cechowanie

Wyroby, opakowania zbiorcze mają być oznaczone następująco:

Bluza

Wszywka firmowa z oznaczeniem wielkości umieszczona na środku tyłu w odległości 5.5cm (± 0,2 cm) od podkroju szyi.

Wszywka ma zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwę wykonawcy

- nazwę wyrobu

- wielkość (rozmiar) wyrobu w formie piktogramu

- skład surowcowy dla tkaniny zasadniczej i podszewki, sposób konserwacji w formie piktogramów

- oznaczenie stopnia jakości i znak KJ

- numer zlecenia, miesiąc i rok produkcji wyrobu

- okres gwarancji dla przechowywania i użytkowania

Wszywka musi być obszyta naokoło. Informacje i znaki muszą być w języku polskim, czytelne, trwałe i nieścieralne.

Wszywka specjalna na nazwisko użytkownika, wykonana z taśmy bawełnianej w kolorze białym o wymiarach 6x3 cm (± 0,2 cm) naszyta pośrodku podkołnierza (kołnierza spodniego).

Spodnie

Wszywka firmowa z oznaczeniem wielkości umieszczona na wierzchu worka prawej kieszeni bocznej.

Wszywka ma zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwę wykonawcy

- nazwę wyrobu

- wielkość (rozmiar) wyrobu w formie piktogramu

- skład surowcowy dla tkaniny zasadniczej i podszewki, sposób konserwacji w formie piktogramu

- oznaczenie stopnia jakości i znak KJ

- numer zlecenia, miesiąc i rok produkcji wyrobu

- okres gwarancji dla przechowywania i użytkowania

Wszywka musi być obszyta naokoło. Informacje i znaki muszą być w języku polskim, czytelne, trwałe i nieścieralne.

Wszywka specjalna na nazwisko użytkownika, wykonana z taśmy bawełnianej w kolorze białym o wymiarach 6x3 cm (± 0,2 cm) naszyta pośrodku paska tyłu w odległości 3 cm
(±1 cm) od prawego szwu bocznego.

Sposób konserwacji.

Oznaczenia sposobu konserwacji, obejmujące następujący układ znaków:

Etykieta na opakowanie zbiorcze ma zawierać co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres wykonawcy

- nazwę wyrobu

- wielkość (rozmiar) wyrobu

- liczbę sztuk w opakowaniu

- oznaczenie stopnia jakości oraz znak KJ

- numer zlecenia, miesiąc i rok produkcji wyrobu

5.3. Pakowanie

Składanie

Bluzę składa się na połowę wzdłuż tyłu, lewą stroną na zewnątrz barkami do siebie.

Rękawy wewnątrz wyprostowane, kołnierz przewinięty do środka.

Następnie bluzę składa się wzdłuż boków i barków na połowę.

Spodnie ze złożonymi razem nogawkami składamy poprzecznie na dwie części.

Pakowanie

Pakowanie powinno zabezpieczyć wyrób przed obniżeniem jego jakości w czasie przechowywania, jak i transportu.

Wyroby gotowe pakowane w kartony tekturowe. Należy pakować po pięć bluz i spodni. Bluzy układa się kołnierzami w jednym kierunku, spodnie na przemian z bluzą. W ułożonej paczce bluza powinna znajdować się od spodu i od wierzchu paczki.

Kartony powinny być wyjątkowo grube i przystosowane do wysokiego składowania i długotrwałego magazynowania. Karton zakleić taśmą w dwóch miejscach w poprzek oraz wzdłuż wszystkich łączeń kartonu. Na krótszej, bocznej ścianie kartonu nakleić etykietę na opakowanie zbiorcze.

Dopuszcza się zapakowanie do kartonu wyrobów w różnych rozmiarach (końcówki rozmiarowe, rozmiary nietypowe) z podaniem na etykiecie zbiorczej liczby wyrobów w poszczególnych rozmiarach.

6. Rysunki Techniczne

- Tył bluzy

2. Prawy przód bluzy			3. Lewy przód bluzy

4. Spód bluzy

6. Spód rękawa

5. Rękaw bluzy - wierzch.

7. Wykończenie dołu rękawa

8. Spód kołnierza

9. Przód spodni

10. Wykończenie rozporka

12. Dół nogawki

11.Bok spodni

13. Góra spodni – tył

14. Worek kieszeni

15.Szelki

Zwymiarowany rysunek napisów POLICJA

Wymiary podane w milimetrach.

Napis na plecach

Napis na patce kieszeni rękawa lewego

6.1. Wykonanie wyrobu: Bluza i spodnie

Podstawowe operacje kroju i szycia bluzy podano w tabeli 9

Tabela 9

| Lp. | Rodzaj operacji | Oznaczenie szwu i ściegu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rozkrój elementów | - | wg. układów kroju |
| 2 | Podklejanie elementów |  | Temperatura 165(C docisk 300-350 cN/cm2 czas 16s |
| Przód |
| 3 | Wykonanie zaszewki w przodzie | 5.02.01/301 | wg znaków |
| 4 | Obrębienie wzmocnienia kieszeni górnej | 6.03.04/301 | wg znaków |
| 5 | Naszycie wzmocnienia kieszeni górnej | 1.01.01/301 | w odległości 0,5cm ± 0,1cm od krawędzi wykroju |
| 6 | Wykonanie okrągłych dziurek pod pachą | 304/ | Wg znaków sześć dziurek w bluzie |
| 7 | Naszycie wzmocnienia góry obłożenia i wzmocnienia pod dziurki w obłożeniu lewym | 1.02.02/301 | Wzmocnienie odsunąć ok.1.0cm od brzegu w celu uniknięcia zgrubienia krawędzi tkaniny |
| 8 | Wykonanie czterech dziurek odzieżowych w obłożeniu przodu lewego | - | oznaczyć wg szablonu pomocniczego zgodnie z tabelą wymiarów |
| 9 | Obrzucenie wewnętrznej krawędzi obłożenia | 1.01.01/503 | - |
| 10 | Odszycie i stebnowanie krawędzi przodu z jednoczesnym podłożeniem taśmy konfekcyjnej | 1.06.02/301.301 | wg szablonu pomocniczego odległość linii stębnowej od krawędzi przodu 0,7cm ± 0,1cm |
| 11 | Wykonanie dziurki odzieżowej w lewej klapie | - | wg szablonu pomocniczego |
| 12 | Naszycie wzmocnienia kieszeni dolnej | 5.06.01/301.301 | wg szablonu pomocniczego |
| 13 | Przyszycie wewnętrznej krawędzi obłożenia do przodu | 1.02.01/301 | Wg tabeli wymiarów |

Ciąg dalszy tabeli 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie kieszeni górnej |
| 14 | Zeszycie kontrafałd w nakładkach kieszeni | 6.05.01/301 | wg znaków |
| 15 | Rozprasowanie kontrafałd | - | wg zatwierdzonego wzoru |
| 16 | Obrzucenie górnej krawędzi nakładki kieszeni | 1.01.01/503 | - |
| 17 | Podwinięcie górnej krawędzi nakładki kieszeni | 6.02.03/301 | wg nacinków |
| 18 | Wykonanie mieszków nakładek kieszeni | 6.05.01/301.301 + 6.05.01/301 | wg szablonu pomocniczego zgodnie z tabelą wymiarów |
| 19 | Naszycie wzmocnienia pod dziurkę w spodniej części patki oraz wzmocnienia pod guzik | 5.04.03/301 | wg szablonu pomocniczego |
| 20 | Odszycie i stebnowanie patki kieszeni | 1.06.03/301.301 | patkę odszyć wg szablonu pomocniczego i ostębnować w odległości 0,7cm ± 0,1cm od krawędzi |
| 21 | Naszycie patki | 2.05.02/301.301 | wg szablonu pomocniczego, zgodnie z tabelą wymiarów odległość linii stębnowej od naszycia 0,7cm ± 0,1cm |
| 22 | Naszycie nakładki kieszeniowej od strony mieszka | 5.05.01/301 | wg szablonu pomocniczego zgodnie z tabelą wymiarów odległość linii stębnowej od krawędzi 0,2–0,4cm |
| 23 | Naszycie pozostałych krawędzi nakładki kieszeniowej | 5.05.03/301.301 | wg szablonu pomocniczego zgodnie z tabelą wymiarów maszyną dwuigłową o ściegu stębnowym o rozstawie igieł 4,8 mm lub 6,4 mm |
| Wykonanie kieszeni bocznej |
| 24 | Kieszenie boczne wykonać jak kieszenie górne | - | - |
| Tył |
| 25 | Naszycie wszywki rozmiarowo-informacyjnej na tył podszewki | 5.04.03/301 | wg szablonu |
| 26 | Wykonanie mieszków w tyle | 6.05.01/301 1.01.01/301 | wg znaków na wykrojach |
| 27 | Naszycie napisu POLICJA | 5.04.03/301 | wg szablonu |

Ciąg dalszy tabeli 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Przyszycie wzmocnienia końca zamka błyskawicznego | 1.01.01/301 | - |
| 29 | Zeszycie szwu bocznego i przestębnowanie z pozostawieniem otworu na zamek | 2.42.09/301.301 | wg znaków na wykrojach odległość linii stębnowej od szwu 0,7cm ± 0,1cm |
| 30 | Wszycie zamka | 7.09.01/301 7.20.02/301 | wg znaków na wykrojach odległość linii stębnowej od wszycia 0,7cm ± 0,1cm |
| 31 | Wykonanie szwu barkowego | 2.42.07/301.301 | wg znaków na wykrojach zgodnie z tabelą wymiarów odległość linii stębnowej od szwu 0,2– 0,4cm |
| 32 | Naszycie gumy w talii na tył bluzy | 5.04.06/301.301 + 5.04.10/301 | wg szablonu pomocniczego wg znaków na wykrojach zgodnie z tabelą wymiarów, rozstaw linii stębnowych 2,0cm ± 0,1cm |
| 33 | Łączenie podszewki tyłu z zamkiem | 7.20.01/301 | wg zatwierdzonego wzoru |
| 34 | Ryglowanie otworu zamka | 323 | wg zatwierdzonego wzoru |
| Kołnierz |
| 35 | Naszycie taśmy na nazwisko użytkownika | 5.06.01/301 5.04.03/301 | wg szablonu pomocniczego wg zatwierdzonego wzoru |
| 36 | Doszycie stójki do kołnierza wierzchniego i spodniego | 4.03/301 2.02.10/301.301 | wg szablonu pomocniczego w kołnierzu spodnim podłożyć taśmę konfekcyjną, naciąć w 4 - 6ciu miejscach odległość linii stębnowej od szwu 0,2–0,4cm |
| 37 | Podwinięcie dolnej krawędzi stójki spodniej | 6.02.03/301 | wg szablonu pomocniczego odległość linii stębnowej od krawędzi podwinięcia 0,2–0,4cm |
| 38 | Odszycie i przestębnowanie kołnierza | 1.06.02/301.301 | wg szablonu pomocniczego odległość linii stębnowej od krawędzi 0,7cm ± 0,1cm |

Ciąg dalszy tabeli 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Wszycie kołnierza do podkroju szyi | 2.42.03/301.301 | wg szablonu pomocniczego spodnią część szwem nakładanym wierzchnią część podwinąć i przestębnować 0,2–0,4cm od podwinięcia, |
| 40 | Ryglowanie kołnierza | 323 | wg zatwierdzonego wzoru rygle wykonać u styku kołnierza z wyłogami |
| Naramiennik |
| 41 | Naszycie wzmocnienia na naramiennik | 5.30.02/301 | wg szablonu pomocniczego |
| 42 | Wykonanie dziurki odzieżowej w części spodniej naramiennika | 304 | oznaczyć miejsce wykonania wg szablonu pomocniczego i tabeli wymiarów |
| 43 | Odszycie naramiennika i przestębnowanie | 1.06.02/301.301 | wg szablonu pomocniczego odległość linii stębnowej od krawędzi 0,7cm ± 0,1cm |
| Rękaw |
| 44 | Oznaczenie miejsca naszycia : patek, nakładek kieszeni | - | wg szablonów pomocniczych zgodnie z tabelą wymiarów i zatwierdzonym wzorem |
| 45 | Wykonać dziurki pod pachą | - | dwie dziurki z każdej strony szwu przedniego rękawa |
| 46 | Wykonanie obrębu wzmocnienia rękawa | 6.03.04/301 | wg znaków na wykroju |
| 47 | Naszycie wzmocnienia na rękaw | 1.01.01/301 | na wewnętrznej części rękawa 0,5cm ± 0,1cm od krawędzi kuli rękawa |
| 48 | Kieszenie rękawa | - | kieszenie górne wykonać jak przednie, kieszeń dolna lewego rękawa nie ma mieszków |
| 49 | Naszycie napisu POLICJA na lewej patce kieszeni górnej rękawa | 5.04.03/301 | wg szablonu |
| 50 | Obrzucanie owalnego brzegu nałokietnika | 1.01.01/503 | - |
| 51 | Naszycie nałokietnika na wierzchnią i spodnią część rękawa | 1.01.03/301.301 | wg znaków na wykroju |
| 52 | Obrębienie rozporków rękawa | 6.03.04/301 | wg znaków na wykroju |

Ciąg dalszy tabeli 9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Wykonanie szwu łokciowego w rękawie | 1.01.03/401.503 | wg znaków na wykrojach |
| 54 | Stebnowanie szwu łokciowego w rękawie | 2.02.09/301.301 | maszyną dwuigłową o ściegu stębnowym o rozstawie igieł 4,8 mm lub 6,4 mm |
| 55 | Wykonanie szwu przedniego w rękawie | 2.04.03/401.401 lub 2.04.04/401.401 | - |
| 56 | Ryglowanie rozporków | 323 | - |
| 57 | Naszycie wzmocnień na mankiet rękawa | 5.30.02/301 | w miejscu wykonania dziurek |
| 58 | Wykonanie dziurki odzieżowej w spodniej części mankietu | - | wg znaków |
| 59 | Odszycie mankietu | 1.06.05/301 | wg szablonu pomocniczego |
| 60 | Wszycie mankietu do rękawa | 2.42.05/301.301 | układając jednocześnie trzy zakładki w wierzchniej części rękawa |
| 61 | Ostebnowanie mankietu | 6.05.01/301 | odległość linii stębnowej od krawędzi 0,7cm ± 0,1cm |
| 62 | Wszycie rękawa do podkroju pachy | 1.01.01/301 | wg znaków na wykroju |
| 63 | Lamowanie wszycia rękawa | 3.01.01/301 lub 3.01.01/401 | w przypadku stosowania ściegu 401, szew zamocować ryglem 323 |
| Operacje końcowe |
| 64 | Podwinięcie dołu bluzy | 6.03.04/301 | Szerokość podwinięcia dołu bluzy 2cm + 1cm (± 0,2cm) odległość linii stębnowej od krawędzi podwinięcia 0,2–0,4cm |
| 65 | Przyszycie guzików | - | wg tabeli wymiarów i układania się dziurek w poszczególnych elementach |
| 66 | Czynności końcowe | - | wyrób należy oczyścić z końców nici, śladów kredy i wyprasować |

Podstawowe operacje kroju i szycia spodni podano w tabeli 10

Tabela 10

| Lp. | Rodzaj operacji | Oznaczenie szwu i ściegu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rozkrój elementów | - | wg układów kroju |
| Nogawka przednia |
| 2 | Obrzucenie wzmocnienia nogawki przedniej | 6.01.01/503 | - |
| 3 | Naszycie wzmocnienia górą | 1.01.03/301.301 | wg znaków na wykrojach |
| 4 | Przyszycie bocznych krawędzi wzmocnienia | 1.01.01/301 | - |
| 5 | Naszycie wzmocnienia krocza | 5.31.02/301 | wg znaków |
| 6 | Obrębienie rozporka dołu nogawki | 6.03.07/301.301 | - |
| Kieszeń boczna |
| 7 | Naszycie skośnej krawędzi obsadzenia na worek kieszeni | 5.30.02/301 | wg znaków na wykrojach |
| 8 | Odszycie otworu kieszeni i przestebnowanie | 1.01.01/301 + 1.06.04/301.301 | z jednoczesnym podłożeniem taśmy konfekcyjnej |
| 9 | Mocowanie otworu kieszeni | 5.31.02/301 | - |
| 10 | Ryglowanie otworu kieszeni | 323 | na końcach otworu |
| 11 | Zeszycie worka kieszeniowego | 1.01.03/401.503 | wg znaków na wykrojach |
| 12 | Ryglowanie szwu worka kieszeniowego | 323 | zamocować zawijając róg worka do środka |
| 13 | Zeszycie fałdki –góra spodni | 5.02.01/301 | wg znaków na wykrojach |
| 14 | Przyszycie góry i boku worka kieszeniowego do nogawki | 1.01.01/301 | wg znaków na wykrojach |
| Nogawka tylna |
| 15 | Zeszycie fałdki w górze nogawki | 5.02.01/301 | wg znaków na wykrojach |

Ciąg dalszy tabeli 10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączenie nogawek po boku |
| 16 | Łączenie nogawki po boku | 1.01.03/401.503 | wg znaków na wykrojach |
| 17 | Stebnowanie szwu bocznego | 2.02.09/301.301 | maszyną dwuigłową o ściegu stębnowym o rozstawie igieł 4,8 mm lub 6,4 mm |
|  | Klapka kieszeni i kieszeń nakładana |
| 18 | Wykonanie dziurki bieliźnianej w zapince | - | wg szablonu pomocniczego |
| 19 | Odszycie i stebnowanie klapki kieszeni | 1.06.02/301.301 | wg znaków na wykrojach wg szablonu pomocniczego odległość linii stębnowej od krawędzi 0,7cm ± 0,1cm |
| 20 | Zeszycie kontrafałdy w nakładce kieszeni | 6.05.01/301 | wg znaku na wykroju |
| 21 | Rozprasowanie kontrafałdy | - | wg zatwierdzonego wzoru |
| 22 | Obrzucenie górnej krawędzi nakładki | 1.01.01/503 | - |
| 23 | Podwinięcie górnej krawędzi nakładki | 6.02.03/301 | wg znaków na wykrojach odległość linii stębnowej od krawędzi 1,8cm ± 0,2cm |
| 24 | Wykonanie mieszków nakładek kieszeni | 6.05.01/301.301 6.05.01/301 | wg zatwierdzonego wzoru |
| 25 | Naszycie wzmocnienia pod kieszenie nakładane | 5.06.01/301.301 | wg szablonu pomocniczego |
| 26 | Naszycie patki | 2.05.02/301.301 | wg szablonu pomocniczego i zgodnie z tabela wymiarów |
| 27 | Naszycie kieszeni od strony mieszka | 5.05.01/301 | wg szablonu pomocniczego |
| 28 | Naszycie pozostałych boków nakładki | 5.05.03/301.301 | wg szablonu pomocniczego i wg z zatwierdzonego wzoru |
| Wykonanie rozporka w dole nogawki |
| 29 | Obrębienie wewnętrznej krawędzi listewki prawej | 6.03.04/301 | wg znaków na wykrojach |
| 30 | Odszycie i stebnowanie listewki prawej | 1.06.02/301.301 | wg szablonu pomocniczego odległość linii stębnowej od krawędzi 0,2–0,4cm |

Ciąg dalszy tabeli 10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Przyszycie listewki prawej do nogawki prawej | 1.01.01/301 | wg znaków na wykrojach |
| 32 | Stebnowanie listewki prawej | 7.12.02/301 | w odległości 0,2–0,4cm od krawędzi |
| Wykonanie rozporka |
| 33 | Odszycie i stebnowanie listewki lewej | 1.06.02/301.301 | wg szablonu pomocniczego odległość linii stebnowej od krawędzi 0,2–0,4cm |
| 34 | Wykonanie dziurek bieliźnianych w listewce lewej | - | wg znaków |
| 35 | Doszycie lewej części rozporka do nogawki i stebnowanie | 1.06.02/301.301 | wg znaków na wykrojach odległość linii stebnowej od krawędzi 0,2–0,4cm |
| 36 | Mocowanie listewki lewej | 1.01.01/301 | listewkę ułożyć na obsadzeniu i zamocować między dziurkami |
| 37 | Obrzucenie krawędzi listewki lewej | 1.01.01/503 | obrzucić krawędź wewnętrzną wraz z obsadzeniem |
| 38 | Stebnówka listewki lewej | 1.02.01/301 | wg szablonu pomocniczego w odległości 4,0cm ± 0,2cm od krawędzi rozporka |
| Montaż |
| 39 | Wykonanie szwu środkowego przodu i stebnowanie | 2.42.04/301.301 | wg znaków na wykrojach zeszyć tkaninę zasadniczą i podszewkę, odległość linii stebnowej 0,2–0,4cm, rozporek zamocować w kształt trójkąta o wielkości 1,5cm –2,0cm |
| 40 | Ryglowanie „trójkąta” | 323 | wg szablonu pomocniczego jeden rygiel wykonać na górnym ramieniu trójkąta |
| 41 | Wykonanie szwu środkowego tyłu | 2.04.03/401.401 lub 2.04.04/401.401 | wg znaków na wykrojach |
| 42 | Wykonanie szwu wewnętrznego | 2.04.03/401.401 lub 2.04.04/401.401 | wg znaków na wykrojach |
| Wykończenie góry spodni |
| 43 | Wykonanie wąskich podtrzymywaczy pasa | 8.02.01/406 | szerokość podtrzymywacza 1,0cm ± 0,1cm |
| 44 | Obrzucanie szerokich podtrzymywaczy pasa | 6.01.01/503 | - |

Ciąg dalszy tabeli 10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Podwijanie krawędzi i przestebnowanie podtrzymywaczy szerokich | 6.02.01/301 | odległość linii stębnowej od krawędzi 0,7cm ± 0,1cm |
| 46 | Wykonanie krótszej części ściągacza | 8.02.01/301.301 | wg znaków na wykrojach |
| 47 | Mocowanie ramki metalowej | 323 | na ściągacz nałożyć ramkę, złożyć na połowę i zamocować ryglem |
| 48 | Wykonanie dłuższej części ściągacza | 8.19.01/301.301 | wg znaków na szablonach |
| 49 | Wszycie paska | 7.56.02/301.301 | wg znaków |
| 50 | Wykonanie dziurek w Lewej i prawej części paska | - | dziurki bieliźniane wykonać wg tabeli wymiarów i szablonu pomocniczego |
| 51 | Naszycie wąskich podtrzymywaczy pasa | 5.05.01/323 + 2.02.08/323 dopuszcza się również poniższe wykonanie 7.04.01/323.323 | wg zatwierdzonego wzoru na pasie umieszczono 5 wąskich podtrzymywaczy pasa góra 0,5cm ± 0,1cm od górnej krawędzi spodni |
| 52 | Naszycie szerokich podtrzymywaczy pasa | 1.04.01/301 1.02.01/301 | wg zatwierdzonego wzoru na pasie umieszczono 2 szerokie podtrzymywacze pasa |
| 53 | Naszycie ściągaczy | 2.05.02/301.301 | wg szablonu pomocniczego odległość linii stebnowej od naszycia 0,7cm ± 0,1cm |
| 54 | Naszycie taśmy na nazwisko użytkownika | 5.06.01/301.301 | wg szablonu pomocniczego na prawym boku po lewej stronie pasa naszyć taśmę |
| 55 | Przyszycie guzików do przypięcia szelek | - | wg szablonu pomocniczego przyszyć 4 guziki spodniowe |
| Wykonanie szelek |
| 56 | Mocowanie gumy | 1.01.01/301 | do części tylnej, przedniej oraz barkowej |
| 57 | Stebnowanie szelek | 2.42.02/301.301 | w odległości 0,2–0,4cm i 0,6–0,8cm od krawędzi |
| 58 | Wykończenie bocznej i dolnej krawędzi szelek | 1.06.01/301 + 6.05.01/301 | wg zatwierdzonego wzoru |

Ciąg dalszy tabeli 10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | Wykonanie dziurek w szelkach | - | wg szablonu pomocniczego w tylnej części dwa rzędy po trzy, w przednich częściach po trzy w każdej |
| Wykończenie dołu nogawek |
| 60 | Obrzucenie dołu nogawek | 6.01.01/503 |  |
| 61 | Podwinięcie przestebnowanie dołu nogawek z jednoczesnym wszyciem gumy | 7.14.01/301 | Odległość stebnówki od dolnej krawędzi dołu 3,5cm ± 0,2cm |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Operacje końcowe |
| 62 | Przyszycie guzików | - | wg szablonów pomocniczych i układania się dziurek w poszczególnych elementach |
| 63 | Czynności końcowe | - | wyrób oczyścić z kredy, końców nici i uprasować |

6.2. Wymiarowanie wyrobu

Mundury muszą być wykonane w kompletach, w rozmiarach umożliwiających dopasowanie mundurów dla użytkowników o niżej wymienionych wymiarach:

- wzrost od 163 do 194cm.

- obwód klatki piersiowej od 86 do 122cm.

- obwód pasa od 78 do 114cm.

Dopuszcza się rozmiary wykraczające poza wymiary podane powyżej oraz rozmiary nietypowe. Wymiarowanie i wykonanie wyrobu w rozmiarach wykraczających poza ujęte w dokumentacji techniczno-technologicznej oraz rozmiarach nietypowych musi być zgodne ze sztuką krawiecką, zasadami stopniowania zawartymi w odpowiednich normach, a także zapewnić funkcjonalność, właściwe dopasowanie do użytkownika i jego estetykę. Wykonawca powinien opracować tabele wymiarów dla przedmiotowych rozmiarów wyrobu, ująć je w zakładowej dokumentacji techniczno-technologicznej i udostępnić przedstawicielom Zamawiającego oraz „organu upoważnionego” w trakcie wykonywania czynności odbiorczych zgodnie z zapisami umowy.

7.Tabela wymiarów wyrobu gotowego – BLUZA

Tabela 11

| Lp. | Wyszczególnienie wymiarów | Obwód kl. pierś. |  | 92 |  |  | 98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 171 | 179 | 187 | 171 | 179 | 187 |
|  |  | Obwód pasa | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | TYŁ - rys. 1 |  |  |  |  |  |  |
| a | Długość od wszycia kołnierza do linii pasa | 44.5 | 46 | 47.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| b | Długość od wszycia kołnierza do dołu | 70 | 74 | 78 | 70.5 | 74.5 | 78.5 |
| c | Szer. na wysokości szwów barkowych | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| d | Długość szwu barkowego | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | PRZODY - rys.2 |  |  |  |  |  |  |
| a | Dł. mierzona od styku szwu bark. przy kołnierzu do dołu | 71.2 | 75.2 | 79.2 | 72.1 | 76.1 | 80.1 |
| b | Szer. na wys. naszycia patki kieszeni górnej | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| 3 | OBWODY mierzone w całości - rys.1 i 2 |  |  |  |  |  |  |
| a* | Na linii pachy | 119 | 119 | 119 | 125 | 125 | 125 |
| b* | U dołu bluzy | 120 | 120 | 120 | 126 | 126 | 126 |
| c* | Dł. gumy do marszczenia ciąć | 38 | 38 | 38 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 4 | KIESZENIE GÓRNE |  |  |  |  |  |  |
| a | Szer. na linii naszycia patki | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| b | Szer. patki | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| c | Szer. kieszeni u dołu | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| d | Dł. kieszeni wraz z patką mierzona po środku | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| e | Odl od szwu barkowego do naszycia patki | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| f | Odl od krawędzi przodu górą i dołem | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 5 | KIESZENIE BOCZNE (DOLNE) |  |  |  |  |  |  |
| a | Szer. na linii naszycia patki | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| b | Szer. patki | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| c | Szer. kieszeni u dołu | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| d | Dł. kieszeni wraz z patką mierzona po środku | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| e | Odl. od krawędzi przodu - dołem | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| f | Odl. od krawędzi przodu - górą | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 6 | RĘKAWY - rys. 3,5,7 |  |  |  |  |  |  |
| a | Dł. od wszycia do dolnej krawędzi mankietu | 61.5 | 64 | 66.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| b | Szer. pod pachą w złożeniu | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| c | Dł. mankietu mierzona od ostrego końca | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| d* | Odl. nałokietnika od wszycia rękawa do pierwszej stębnówki po szwie łokciowym | 21.3 | 22.5 | 23.7 | 21.3 | 22.5 | 23.7 |
| 7 | KIESZENIE GÓRNE RĘKAWA - rys. 5 |  |  |  |  |  |  |
| a | Odl. od szwu łokciowego u góry | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | KIESZEŃ DOLNA RĘKAWA – rys. 5 |  |  |  |  |  |  |
| a | Odl. od dolnej krawędzi kieszeni do mankiet | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 9 | KOŁNIERZ - rys. 8 |  |  |  |  |  |  |
| a | Dł. mierzona na linii załamania części wykładanej | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 10 | NARAMIENNIKI |  |  |  |  |  |  |
| a* | Długość od wszycia do ostrego końca | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

Ciąg dalszy tabeli 11

| Lp. | 104 | 110 |
| --- | --- | --- |
|  | 163 | 171 | 179 | 187 | 194 | 171 | 179 | 187 | 194 |
|  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 |
| b | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 71,5 | 75,5 | 79,5 | 83,5 |
| c | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| d | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 73,9 | 77,9 | 81,9 | 85,9 |
| b | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a* | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| b* | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| c* | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| b | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| c | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| e | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| f | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| b | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| c | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| d | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| e | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| f | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 63 | 65,5 | 67 | 70,5 |
| b | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| c | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| d* | 20,1 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 24,9 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 24,9 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

Ciąg dalszy tabeli 11

| Lp. | 116 | 122 | Dopuszczalne odchylenia [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 171 | 179 | 187 | 194 | 171 | 179 | 187 | 194 |  |
|  | 106 | 106 | 106 | 106 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 46,5 | 48 | 49,5 | 50 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 1 |
| b | 72 | 76 | 80 | 84 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 84,5 | 1,5 |
| c | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 1 |
| d | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0,5 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 74,8 | 78,8 | 82,8 | 86,8 | 75,7 | 79,7 | 83,7 | 87,7 | 1,5 |
| b | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0,5 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a* | 143 | 143 | 143 | 143 | 149 | 149 | 149 | 149 | 2 |
| b* | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 |
| c* | 44 | 44 | 44 | 44 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0,5 |
| b | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,3 |
| c | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0,5 |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,7 |
| e | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 0,7 |
| f | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0,5 |
| b | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 |
| c | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,5 |
| d | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0,7 |
| e | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 0,5 |
| f | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 0,5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 1 |
| b | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 0,7 |
| c | 30 | 30 | 30 | 30 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 1 |
| d* | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 24,9 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 24,9 | 0,7 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,5 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0,5 |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

Tabela wymiarów wyrobu gotowego – SPODNIE

Tabela 12

| Lp. | Wyszczególnienie wymiarów | Obwód kl. pierś. | 92 | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wzrost | 171 | 179 | 187 | 171 | 179 | 187 |
|  |  | Odwód pasa | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | NOGAWKI SPODNI – rys. 9 |  |  |  |  |  |  |
| a | Długość po boku od wszycia pasa do dołu | 102 | 107 | 112 | 102 | 107 | 112 |
| b | Długość po kroku od szwu siedzeniowego do dołu | 78,5 | 83 | 87,5 | 78 | 82,5 | 87 |
| c | Długość rozporka od wszycia pasa do rygla | 17,5 | 18 | 18,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| d | Szerokość nogawek w udzie | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 37 | 37 | 37 |
| e | Szerokość nogawek na wys. 16 cm od dołu | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | OBWODY – rys. 9, 13 |  |  |  |  |  |  |
| a* | Połowa obwodu pasa od krawędzi rozporka do środka tyłu | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| 3 | ŚCIĄGACZE PASA – rys. 13 |  |  |  |  |  |  |
| a* | Długość ściągacza dłuższego | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 4 | KIESZENIE BOCZNE – rys. 10 |  |  |  |  |  |  |
| a | Długość otworu kieszeniowego | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5 | WZMOCNIENIA NOGAWEK PRZEDNICH - rys.9 |  |  |  |  |  |  |
| a | Długość wzmocnienia | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 42 |
| b | Odległość od wszycia pasa do pierwszej stębnówki | 34 | 35 | 36 | 34 | 35 | 36 |
| 6 | KIESZENIE NAKŁADANE – rys. 9 |  |  |  |  |  |  |
| a | Długość patki na linii naszycia | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| b | Szerokość u dołu | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| c | Długość kieszeni wraz z patką | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

Ciąg dalszy tabeli 12

| Lp. | 104 | 110 |
| --- | --- | --- |
|  | 163 | 171 | 179 | 187 | 194 | 171 | 179 | 187 | 194 |
|  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| b | 73 | 77,5 | 82 | 86,5 | 91 | 77 | 81,5 | 86 | 90,5 |
| c | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| d | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| e | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a* | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a* | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| b | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| b | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| c | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

Ciąg dalszy tabeli 12

| Lp. | 116 | 122 | Dopuszczalne odchylenia [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 171 | 179 | 187 | 194 | 171 | 179 | 187 | 194 |  |
|  | 106 | 106 | 106 | 106 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 102 | 107 | 112 | 117 | 102 | 107 | 112 | 117 | 1,5 |
| b | 76,5 | 81 | 85,5 | 90 | 76 | 80,5 | 85 | 89,5 | 1,5 |
| c | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 0,5 |
| d | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 |
| e | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0,7 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a* | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1,5 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a* | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0,5 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,7 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 40 | 40 | 42 | 42 | 40 | 40 | 42 | 42 | 1 |
| b | 34 | 35 | 36 | 37 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0,7 |
| b | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0,7 |
| c | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 0,7 |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

8.Tabela wymiarów stałych i pomocniczych-bluza

Tabela 13

| Lp. | Wyszczególnienie wymiarów | Wymiary w cm | Dopuszczalne odchylenia [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | TYŁ |  |  |
| e* | Odległość od dolnej krawędzi bluzy do otworu na zamek błyskawiczny w szwie bocznym: – wzrost do 163 cm w obw. kl. piersiowej do 98 cm – wzrost od 171 cm w obw. kl. piersiowej od 104 cm | 3 4 | 0,2 |
| f | Długość otworu na zamek błyskawiczny | 19 | 0,2 |
| g | Odległość napisu POLICJA od wszycia kołnierza | 16,5 | 0,5 |
| 2 | PRZODY |  |  |
| c | Odległość od krawędzi przodu do wszycia kołnierza | 5 | 0,2 |
| d* | Szerokość obłożenia u dołu | 9,5 | 0,5 |
| e* | Szerokość podwinięcia dołu bluzy | 2 | 0,2 |
| 4 | KIESZENIE GÓRNE |  |  |
| h* | Odległość od przyszycia klapki do górnej krawędzi kieszeni | 2 | 0,2 |
| i* | Podwinięcie kieszeni górą | 2 | 0,2 |
| j | Szerokość kontrafałdki | 3,5 | 0,2 |
| k | Szerokość mieszka | 2,5 | 0,2 |
| 5 | KIESZENIE BOCZNE |  |  |
| g* | Odległość od przyszycia klapki do górnej krawędzi kieszeni | 2 | 0,2 |
| h* | Odległość od dołu bluzy do dolnej krawędzi kieszeni | 3 | 0,5 |
| i* | Podwinięcie kieszeni górą | 2 | 0,2 |
| j | Szerokość kontrafałdki | 4 | 0,2 |
| k | Szerokość mieszka | 2,5 | 0,2 |
| l | Szerokość wzmocnienia kieszeni | 4,5 | 0,2 |
| 6 | RĘKAWY |  |  |
| e | Szerokość mankietu | 6 | 0,2 |
| f | Długość rozporka od zamocowania do mankietu | 8 | 0,5 |
| 7 | KIESZENIE GÓRNE RĘKAWÓW |  |  |
| b | Szerokość na linii przyszycia klapki | 13 | 0,5 |
| c | Szerokość klapki | 5,5 | 0,3 |
| d | Szerokość kieszeni u dołu | 13 | 0,5 |
| e | Szerokość kontrafałdki | 3 | 0,2 |
| f | Długość kieszeni wraz z klapką mierzona po środku | 18 | 0,5 |
| g* | Podwinięcie kieszeni górą | 2 | 0,2 |
| h* | Odległość od przyszycia klapki do górnej krawędzi kieszeni | 2 | 0,2 |
| i* | Odległość od wszycia kuli rękawa do górnej krawędzi klapki | 10 | 0,5 |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

Ciąg dalszy tabeli 13

| 8 | KIESZEŃ DOLNA RĘKAWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Szerokość na linii przyszycia klapki | 11,5 | 0,5 |
| c | Szerokość klapki | 5 | 0,3 |
| d | Szerokość kieszeni u dołu | 11,5 | 0,5 |
| e | Szerokość kontrafałdki | 3 | 0,2 |
| f | Długość kieszeni wraz z klapką mierzona po środku | 16 | 0,5 |
| g* | Podwinięcie kieszeni górą | 2 | 0,2 |
| h* | Odległość od przyszycia klapki do górnej krawędzi kieszeni | 2 | 0,2 |
| i* | Odległość kieszeni od szwu przedniego Rozm.92-100 Rozm.104-116 | 9 10 | 0,5 0,5 |
| 9 | KOŁNIERZ |  |  |
| b | Szerokość z przodu mierzona po krawędzi | 8,5 | 0,2 |
| c | Szerokość stójki mierzona po środku tyłu | 3,5 | 0,2 |
| d* | Długość wieszaka-taśma wieszakowa | 8 | 0,2 |
| e* | Cała szerokość tyłu(kołnierz i stójka) | 8,5 | 0,2 |
| 10 | NARAMIENNIKI |  |  |
| b* | Szerokość. przy wszyciu | 5 | 0,2 |
| c* | szerokość. przy ostrym końcu | 3,5 | 0,2 |
| 11 | DZIURKI |  |  |
| a* | Górna dziurka umieszczona w przodzie lewym umieszczona skośnie | - | - |
| b* | Odległość górnej dziurki od przedniej i górnej krawędzi przodu | 1,2 | 0,1 |
| c* | Odległość ostatniej dziurki od dolnej krawędzi bluzy | 19 | 1,0 |
| d* | Trzy pozostałe w równych odległościach między pierwszą i ostatnią | - | - |
| e* | Odległość dziurki od krawędzi przodu | 2,5 | 0,2 |
| f* | Odległość dziurki – od krawędzi klapek kieszeni górnych i dolnych rękawa – od krawędzi klapek kieszeni górnych (piersiowych) i bocznych (dolnych) i od ostrych końców mankietów | 1,5 2,2 | 0,2 |
| g* | Długość dziurek (mierzona z obszyciem) w krytym zapięciu przodu lewego | 3 | 0,2 |
| 12 | GUZIKI |  |  |
| a* | Odległość górnego guzika od krawędzi przodu | 8 | 0,2 |
| b* | Odległość czterech pozostałych od krawędzi przodu | 4 | 0,2 |
| c* | Odległość od krawędzi mankietu rękawa(od strony rozporka) | 2 | 0,2 |
| d* | Guziki do zapinania klapek kieszeni przyszyć wg układania się | - | - |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

Tabela wymiarów stałych i pomocniczych-spodnie

Tabela 14

| Lp. | Wyszczególnienie wymiarów | Wymiary w cm | Dopuszczalne odchylenia [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NOGAWKA SPODNI |  |  |
| f | Szerokość paska | 3,6 | 0,2 |
| g | Długość rozporka u dołu nogawek spodni | 16 | 0,5 |
| h* | Taśma samosczepna do rozporka dołu nogawek spodni ciąć: wierzch i spod | 12 | 0,5 |
| 2 | OBWODY |  |  |
| b | Szerokość podtrzymywaczy wąskich | 1 | 0,1 |
| c | Szerokość podtrzymywaczy szerokich | 6,5 | 0,2 |
| d | Długość podtrzymywaczy pasa (światło) | 8 | 0,2 |
| 3 | ŚCIĄGACZE PASKA |  |  |
| b | Szerokość ściągacza | 2 | 0,2 |
| c* | Długość ściągacza krótkiego | 3,5 | 0,2 |
| 4 | KIESZENIE BOCZNE |  |  |
| b* | Odległość od szwu bocznego przy wszyciu paska | 11,5 | 0,5 |
| c | Długość worka kieszeniowego od wszycia paska do dołu | 32,5 | 1 |
| d | Szerokość worka u góry | 16,0 | 0,5 |
| e | Szerokość worka u dołu | 17,5 | 0,5 |
| 5 | KIESZENIE NAKŁADANE PRZEDNIE I TYLNE |  |  |
| d | Szerokość klapki przy końcach (2 cm) od krawędzi | 4,5 | 0,2 |
| e | Szerokość klapki po środku | 6 | 0,2 |
| f | Odległość między ryglami w zapince klapki | 6 | 0,5 |
| g* | Odległość kieszeni od szwu bocznego | 2,2 | 0,2 |
| h | Szerokość kontrafałdki | 3,5 | 0,2 |
| i* | Szerokość mieszka | 2,5 | 0,2 |
| j* | Szerokość podwinięcia kieszeni u góry | 2 | 0,2 |
| 7 | SZELKI |  |  |
| a | Długość części przedniej szelek | 19 | 0,5 |
| b | Długość części barkowej szelek | 19 | 0,5 |
| c | Szerokość szelek | 4 | 0,2 |
| d | Szerokość części tylnej szelek | 7,5 | 0,5 |
| e | Długość części tylnej szelek | 21 | 0,5 |
| f* | Długość gumy szelkowej (ciąć) | 24 | 1,0 |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

Ciąg dalszy tabeli 14

| 8 | ROZPOREK PRZODU NOGAWKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a* | Szerokość listewki lewej | 5 | 0,5 |
| b* | Odległość od krawędzi rozporka do stębnówki listewki lewej | 4 | 0,2 |
| c* | Szerokość listewki prawej | 4 | 0,5 |
| 9 | DZIURKI |  |  |
| a* | Dziurki w listewce lewej wykonać w równych odległościach, uwzględniając miejsce wszycia spodni w pasek oraz zamocowanie dołu rozporka | - | - |
| b* | Odległość dziurki od krawędzi listewki | 1 | 0,1 |
| c* | Dziurkę w lewym końcu paska wykonać w połowie jego szerokości | - | - |
| d* | Odległość dziurki od końcowych krawędzi pasa | 1-1,5 | - |
| e* | Odległość dziurek od krawędzi zapinek klapek kieszeni nakładanych | 0,5-0,7 | - |
| f* | Długość dziurek bieliźnianych | 2,2 | 0,2 |
| g* | Długość dziurek bieliźnianych w pasku i szelkach | 2,2 | 0,2 |
| 10 | GUZIKI |  |  |
| a* | Oznaczyć i przyszyć wg układania się dziurek w poszczególnych elementach spodni |  |  |

* Wymiary nie posiadają oznaczeń na rysunkach

9. Zestawienie średniego zużycia materiałów i dodatków

Tabela 15

| LP. | Nazwa materiałów i dodatków | Norma zużycia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tkanina zasadnicza kolor czarny | 4,50mb |
| 2 | Tkanina podszewkowa kolor czarny | 1,20mb |
| 3 | Płótno z klejem szer. 90cm. | 0,17mb |
| 4 | Nici odzieżowe rdzeniowe poliester/poliester kolor czarny | 710mb |
| 5 | Nici odzieżowe z włókien poliestrowych ciętych100% kolor czarny | 150mb |
| 6 | Nici odzieżowe z włókien poliestrowych ciętych 100% kolor żółty | 8mb |
| 7 | Guziki w kolorze czarnym: | Marynarkowe duże | 4szt. |
| 8 |  | Spodniowe | 25szt. |
| 9 | Guma ściągaczowa szr.60mm ± 2 mm kolor czarny | 0,45mb |
| 10 | Guma szelkowa szr.35mm ± 2 mm kolor czarny | 1,02mb |
| 11 | Guma podwiązkowa szer.24-25mm kolor czarny | 0,56mb |
| 12 | Guma szer. 10mm ± 1 mm kolor czarny | 0,37mb |
| 13 | Klamerki oksydowane | 2szt. |
| 14 | Zamek metalowy nierozdzielczy dł. 18cm ± 5 mm kolor czarny średnioziarnisty | 2szt. |
| 15 | Taśma samoszczepna szer.3cm kolor czarny | Pętelka | 0,24mb |
|  |  | Haczyk | 0,24mb |
| 16 | Taśma do lamowania pach szer.25mm ± 1 mm kolor czarny | 1,50mb |
| 17 | Taśma konfekcyjna szer.13mm ± 2 mm kolor czarny | 2mb |
| 18 | Taśma wieszakowa szer.6mm ± 2 mm kolor czarny | 0,12mb |
| 19 | Taśma bawełniana biała szer. 30mm ± 2 mm | 0,18mb |
| 20 | Mały element odblaskowy z napisem POLICJA | 1szt. |
| 21 | Duży element odblaskowy z napisem POLICJA | 1szt. |
| 22 | Pudło kartonowe | 1/5 szt. |
| 23 | Wszywka firmowa | 2szt. |
| 24 | Etykieta zbiorcza | 1/5 szt. |

10. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji techniczno-technologicznej

1. Wyniki badań z akredytowanego laboratorium badawczego dla każdej nowej dostawy materiałów podstawowych i dodatków potwierdzających wymagania dla:

a) tkaniny zasadniczej,

b) tkaniny podszewkowej,

c) folii odblaskowej.

2. Potwierdzona deklaracja zgodności wyrobu w zakresie OiB sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.)

3. Wyniki badań z akredytowanego laboratorium badawczego, potwierdzające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii zawarte w punkcie 4.3.5. (w tabeli) dla każdej nowej dostawy materiałów podstawowych i dodatków. Dopuszcza się potwierdzenie ww. wymagań odpowiednim certyfikatem wystawionym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

4. Gwarancja wykonawcy.

WARUNKI I ZASADY ODBIORU

WYROBÓW Z PRODUKCJI

MUNDUR ĆWICZEBNY W KOLORZE CZARNYM

1. Kontrola surowców

Kontrola surowców przeprowadzana na podstawie ich oceny organoleptycznej.

-	Kontrola wstępna w magazynie dotycząca zgodności otrzymanych materiałów, dodatków i surowców z zamówieniem.

-	Kontrola podstawowa – tkaniny po warstwowaniu przed przystąpieniem do krojenia oceniane przez pracowników krojowni pod względem ich zgodności kolorystycznej ze wzorem produkcyjnym oraz występujących błędów tkackich. Ewentualne niezgodności zgłaszane Kierownikowi Produkcji oraz Kierownikowi Działu Zaopatrzenia. Uprawnionym do podjęcia zezwolenia na odstępstwo jest Kierownik działu Produkcji.

Kontroli podlegają układy kroju, wykroje, dodatki rozpisane do zlecenia produkcyjnego, wyroby w trakcie produkcji oraz wyroby gotowe.

2. Odbiór końcowy

Po zakończeniu procesu produkcji-przed zdaniem gotowych wyrobów do magazynu Kontroler jakości dokonuje końcowego odbioru jakości wyrobu.

Każda kontrola ma na celu stwierdzenie zgodności danego wyrobu z zatwierdzonym wzorem, wymaganiami z dokumentacji technicznej oraz ocenę sposobu jego wykonania.

3. Warunki odbioru:

Warunki i zasady odbioru wyrobów z produkcji –zgodnie z normą PN-P-84506:1983 – Wyroby konfekcyjne - Badania odbiorcze.

Miejsce badań:

Odbiór powinien odbywać się w pomieszczeniu umożliwiającym swobodne wykonanie czynności kontrolnych, oświetlonym światłem naturalnym lub sztucznym rozproszonym.

Wyposażenie miejsca badań:

Miejsce badań powinno być wyposażone w:

- 	stół o wymiarach nie mniejszych niż 2x1,5 m.

- 	komplet manekinów,

- 	taśmę centymetrową metalową i ceratową,

- 	przymiar liniowy 50-centymetrowy z podziałką milimetrową,

- 	lupę o powiększeniu 10-krotnym,

Dokumentacja partii.

Do partii wyrobów przedstawionej do odbioru należy załączyć co najmniej:

1. Wyniki badań z akredytowanego laboratorium badawczego dla każdej nowej dostawy materiałów podstawowych i dodatków potwierdzających wymagania dla:

a) tkaniny zasadniczej,

b) tkaniny podszewkowej,

c) folii odblaskowej.

2. Potwierdzoną deklarację zgodności wyrobu w zakresie OiB, sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.)

3. Wyniki badań z akredytowanego laboratorium badawczego, potwierdzające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii zawarte w punkcie 4.3.5. (w tabeli) dla każdej nowej dostawy materiałów podstawowych i dodatków. Dopuszcza się potwierdzenie ww. wymagań odpowiednim certyfikatem wystawionym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

4. Gwarancję wykonawcy.

.

4. Odbiór jakościowy

1. Warunki przedstawienia wyrobu do odbioru:

a.	Odbioru jakościowego dokonuje się w celu organoleptycznego sprawdzenia zgodności wykonania wyrobu z wymaganiami Dokumentacji Techniczno-Technologicznej w zakresie jakości i estetyki wyrobu.

b.	Ilość partii produkcyjnych wykonawca uzgadnia z zamawiającym.

c.	Wyroby przewidziane do odbioru podlegają 100% kontroli przez komórkę Kontroli Jakości zakładu wykonawcy.

d.	Podstawą odbioru jakościowego partii produkcyjnej jest spełnienie wymagań zawartych w niniejszej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej. Każda partia wyrobu podlegająca odbiorowi powinna mieć potwierdzoną deklarację zgodności wyrobu w zakresie OiB, sporządzoną zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.)

2. Tryb i zasady przeprowadzenia odbioru jakościowego wyrobu:

a.	Odbioru partii produkcyjnej wyrobu dokonują osoby wyznaczone przez zamawiającego.

b.	Metodą „na ślepo” wg normy PN–N–03010:1983 wybiera się spośród zgłoszonych do odbioru 5% wyrobów (nie mniej niż 10 kpl.) i sprawdza zgodność ich wykonania z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

c.  Podczas odbioru jakościowego ocenie podlegać będzie jakość i estetyka wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności takie elementy jak:

- szwy (ciągłość i równość, wykonanie bez zmarszczeń i wyciągnięć, zabezpieczenie przed pruciem),

- połączenie elementów składowych (np. bez fałd i zgrubień),

- kształt wyrobu (zniekształcenia i skrzywienia, estetyka wykonania poszczególnych elementów wyrobu).

3. Stwierdzenie w trakcie odbioru usterek, wad jakościowych skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.

4. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru jakościowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiającego.

DOKUMENTACJA

EKSPLOATACYJNO-NAPRAWCZA

MUNDUR ĆWICZEBNY W KOLORZE CZARNYM

1. Opis użytkowania

Mundur ćwiczebny jest przeznaczony dla Policji i nosi się:

- w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, w oddziałach prewencji Policji, pododdziałach antyterrorystycznych Policji, na zajęciach szkoleniowych i ćwiczebnych.

2. Instrukcja użytkowania

Mundur ćwiczebny składający się z bluzy oraz spodni powinien być używany łącznie.

Do pasa spodni powinna być dopięta szelka wykonana z tkaniny zasadniczej i gumy.

W czasie użytkowania ubranie powinno być zapięte.

Po każdorazowym użyciu ubranie powinno być wytrzepane w celu usunięcia zanieczyszczeń, przechowywane w stanie rozwieszonym w suchym i przewiewnym miejscu.

3. Transport i przechowywanie

Wyrób należy przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny zabezpieczyć wyrób przed zwilgoceniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez pleśń, bakterie i inne czynniki zewnętrzne.

Transport:

Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi i z normą PN-P-84509:1997

4. Konserwacja i naprawy

Sposób konserwacji. Oznaczenia sposobu konserwacji, obejmujące następujący układ znaków zgodnie z normą PN–EN ISO 3758:2006

Maksymalna temperatura prania 60°C

Nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor.

Suszyć w temperaturze pokojowej w pozycji pionowej bez  uprzedniego wirowania. Rozwiesić na wieszaku.

Maksymalna temperatura dolnej płyty żelazka 200°C

Nie czyścić chemicznie.

5. Gwarancja Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w wyrobie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

Jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.

Na wyprodukowane wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy ich użytkowania, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji, konserwacji, transportu i przechowywania. Okres przechowywania wyrobu, po którym przysługuje okres gwarancji, wynosi 18 miesięcy, licząc od daty podpisania dowodu przyjęcia przez przedstawiciela Odbiorcy. W przypadku wydania wyrobu do użytkowania po okresie przechowywania dłuższym niż 18 miesięcy łączny okres gwarancji (przechowywanie + użytkowanie) wynosi 30 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych Wykonawca rozpatrzy „protokół reklamacji” w ciągu 14 dni licząc od daty jego otrzymania od Odbiorcy.

W przypadku uznania reklamacji Wykonawca:

– usunie wady w wyrobie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”,

– usunie wady w dostarczonym wyrobie w miejscu, w którym zostały ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usunięcia,

– wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione,

– przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu objętego gwarancją, uprawniony do gwarancji nie mógł z niego korzystać,

– wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”, jeżeli usunięcie wad będzie niemożliwe bądź niewskazane,

– ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu od przyjęcia go do naprawy do czasu zwrócenia go (bez wad) do Odbiorcy.

Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji Odbiorca przekaże wadliwy wyrób do zbadania do akredytowanej jednostki. Wydane orzeczenie traktowane będzie jako ostateczne. Koszty badania poniesie strona, której ocena okaże się błędna (Wykonawca lub Odbiorca). Wymiana wadliwego wyrobu nastąpi w ciągu 14 dni od daty orzeczenia na koszt Wykonawcy w przypadku jego winy.

6. Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian

| Lp. | Data | Zmiana dotyczy (numer strony i ewentualna treść zmiany) | Akceptacja (data i podpis) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |